SGG   CLIMAPLUS® ULTRA N SILENCE 6-12- 44.2A

# Composition:

| Verre extérieur | SGG PLANILUX® clair:épaisseur 6 mm |
| --- | --- |
| Intercalaire | Un espace intercalaire de 12 mm, rempli d’argon, qui offre une meilleure isolation thermique que l’air |
| Vitrage intérieur | SGG STADIP® SILENCE : est un vitrage feuilleté, composé de 2 feuilles de verre clair de 4 mm , assemblées par 2 films intercalaires clairs en butyral de polyvinyle(PVB) de 0,38 mm chacun, à composition acoustique. |
| Etanchéité | L’étanchéité est assurée par une double barrière. |
| Couche thermique | Une des faces, orientée vers l’espace intercalaire, est revêtue d’une couche de métaux nobles, déposée sous vide par pulvérisation cathodique |

- Caractéristiques  techniques :    6 -12 – (couche Low e pos 3) 44.2A

| ## Transmission lumineuse |  | ## TL | ## 77% |
| --- | --- | --- | --- |
| Réflexion lumineuse extérieure |  | RLe | 11% |
| Facteur solaire | NBN EN 410 | g | 0,60 |
| Coefficient d’isolation thermique (argon 90%) | NBN EN 673 | U | 1,3 W/m²K |
| Atténuation acoustique | EN ISO 717-1 | Rw (C ;Ctr) | 40 (-2 ; -5 ) dB |

# Autres caractéristiques:

| Epaisseur | L’épaisseur est conforme à la norme NBN S 23-002. |
| --- | --- |
| Garantie | Le fabricant garantit pendant une période de 10 ans, prenant cours à la date de fabrication de la fourniture initiale qu’il ne se produira aucune diminution de visibilité par condensation sur les faces internes du vitrage. Le vitrage doit être spécifié, transporté, stocké,nettoyé et utilisé conformément à la norme NBN S 23 002. |
| Marquage CE | Le produit est marqué CE depuis le 01/03/2007. www.saint-gobain-glass.com/ce |
| Risque de casse thermique | La trempe (ou le durcissement) du vitrage pour éviter le risque de casse thermique, due à l’échauffement d’une partie du vitrage, sera décidée sur avis du fournisseur du vitrage |
| Position de la couche thermique | Le positionnement de la couche thermique en position 2 ou 3 n’a pas d’influence sur les prestations thermiques du vitrage.Mais elle modifie le facteur solaire et l’ aspect extérieur du double vitrage.Pour cette raison, nous conseillons de toujours poser la couche thermique de la même façon dans une façade. |