Cahier des Clauses Techniques PARTICULIERES

lot 07 : PEINTURE

OPERATION	Construction d’un Espace Socio-Culturel à Montferrand le Château

MAITRE D’OUVRAGE	Commune de Montferrand le Château

45, rue de Besançon 25320 Montferrand le Château

T : 03 81 56 52 09

ASSISTANT 	Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

MAITRISE D’OUVRAGE	la City, 4 rue Gabriel Plançon 25043 Besançon Cedex

T : 03 81 87 89 94

CONTROLE TECHNIQUE	Socotec

4, rue du Colonel Maurin, Parc Lafayette, 25000 Besançon

T : 03 81 41 30 34

COORDONNATEUR SPS	Nicolas Roy

4 route de Courtefontaine 39700 SALANS

T : 06 07 87 19 51

MAITRISE D’ŒUVRE	Sarl Bernard QUIROT architecte et associés

16, rue des Châteaux - 70140 PESMES

T : 03 84 31 27 99 / F : 03 84 31 22 51

AAS Architectures Adelfo Scaranello

17, rue Lucien Febvre 25000 Besançon

T : 03 81 88 67 10

BET VRD	Berest

8a, rue Jacquard 25000 Besançon

Tél. 03 81 82 10 97

BET STRUCTURE	Batiserf

11, boulevard Langevin 38600 Fontaine

Tél. 04 76 24 83 80

BET FLUIDES	Nicolas Ingénieries

181 chemin du Rafour, BP68, 69572 Dardilly Cedex

T : 04 78 66 65 90

BET ACOUSTIQUE	Echologos

24, boulevard de la Chantoune 38700 La Tronche

T : 04 76 89 36 63

BET CUISINE	Clic sa

9, rue du Dr Normand, BP 345, 39104 Dole Cedex

T : 03 84 81 02 33

DCE - OCTOBRE 2017

LOT N° 07 – PEINTURE

SOMMAIRE

Chapitre 1 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES - PEINTURE	3

1.1 PRINCIPAUX MATERIAUX	3

1.1.1 ENDUIT	3

1.1.2 PEINTURE	3

1.1.3 VERNIS MAT SUR BOIS	3

1.2 PRINCIPAUX TYPES D’OUVRAGES	3

1.2.1 PEINTURE FINITION C	3

1.2.2 PEINTURE CATEGORIE B	3

1.2.3 VERNIS MAT SUR BOIS	4

1.2.4 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER	4

1.3 MISE EN OEUVRE	4

1.3.1 CHOIX DES TEINTES	4

1.3.2 SURFACES TEMOINS	4

1.3.3 TOLERANCES D’EXECUTION	4

1.3.4 PREPARATION DES SUPPORTS	5

1.3.5 COUCHES DE FINITIONS	5

1.3.6 CONTROLE DE L’ASPECT	5

1.3.7 CONTROLE DE L’ADHERENCE	5

Chapitre 2 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX	6

2.1 PEINTURE DES PLAFONDS	6

2.1.1 FINITION MATE CATÉGORIE B, SUPPORT BÉTON	6

2.1.2 FINITION MATE CATÉGORIE B, SUPPORT PLAQUE DE PLÂTRE	6

2.1.3 FINITION SATINEE CATÉGORIE B, SUPPORT BÉTON	6

2.1.4 FINITION SATINEE CATÉGORIE B, SUPPORT PLAQUE DE PLÂTRE	6

2.2 PEINTURE DES MURS	6

2.2.1 FINITION MATE CATÉGORIE B, SUPPORT BÉTON	6

2.2.2 FINITION SATINEE CATÉGORIE B, SUPPORT BÉTON	6

2.2.3 FINITION MATE CATÉGORIE B, SUPPORT PLAQUE DE PLÂTRE	6

2.2.4 FINITION SATINEE CATÉGORIE B, SUPPORT PLAQUE DE PLÂTRE	6

2.3 PEITNURE MATE CATÉGORIE B, SUPPORT BOIS	7

2.4 VERNIS MAT CATÉGORIE B, SUPPORT BOIS	7

2.5 PEINTURE SUR CANALISATIONS	7

2.5.1 FINITION SATINEE CATÉGORIE B, SUPPORT NON FERREUX ET PVC	7

2.6 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER	7

LOT N° 07 – PEINTURE

AVERTISSEMENT

Pour établir son offre, l’entreprise doit obligatoirement avoir prix connaissance du CCTC commun à tous les corps d’états.

Elle doit aussi avoir pris connaissance des autres lots afin de connaître notamment avec précision ses limites de prestations.

# - SPECIFICATIONS TECHNIQUES - PEINTURE

## PRINCIPAUX MATERIAUX

Les références indiquées ci-après font références à la marque SEIGNEURIE ; l’entrepreneur pourra proposer des produits équivalents.

Sauf exception, tous les produits employés seront en phase aqueuse.

### ENDUIT

- Enduit GS Dégrossissage : Enduit de peinture Courant selon la norme NF T 30608. Dressage des surfaces ne présentant pas une planimétrie acceptable. Haut pouvoir garnissant.

- Enduit GS Lissage : Enduit de peinture Très Fin selon la norme NF T 30608.  Enduit de finition extra fin avant mise en peinture.

- Enduit GS Rebouchage : Enduit de peinture F selon la norme NF T 30608.  Rebouchage des cavités et fissures.

### PEINTURE

- Peinture d’impression Ecolabel de type INOTEX IMPRESSION de chez SEIGNEURIE GAUTHIER ou équivalent : teneur en COV en blanc maximum 1g/l

- Peinture de finition mate Ecolabel de type INOTEX MAT de chez SEIGNEURIE GAUTHIER ou équivalent : teneur en COV en blanc maximum à 1g/l

- Peinture de finition satinée Ecolabel de type INOTEX SATIN de chez SEIGNEURIE GAUTHIER ou équivalent : teneur en COV en blanc maximum 1g/l

- Primaire d’accrochage de type FREITACCROCH de chez FREITAG ou équivalent

- Peinture de finition de type FREITACOLOR de chez FREITAG ou équivalent

Classification COV : les peintures devront répondre aux valeurs limites fixées par l’Union Européenne.

### VERNIS MAT SUR BOIS

- Vernis transparent en phase solvant de type Vernis Mat de chez  SEIGNEURIE

Degré de brillance : mat

Rendement : 15 m2/L

Sec : 6 h

Recouvrable : 24 h

## PRINCIPAUX TYPES D’OUVRAGES

### PEINTURE FINITION C

Support béton / plaque de plâtre:

- Brossage / Epoussetage / Egrenage

- 1 couche d’impression au pistolet de type INOTEX IMPRESSION

- 1 couche de finition au pistolet de type INOTEX MAT ou SATIN

### PEINTURE CATEGORIE B

Support plaque de plâtre :

- Brossage / Epoussetage / Egrenage

- Enduit de dégrossissage

- Révision des joints (sur plaque de plâtre uniquement)

- Enduit de finition (au large)

- Ponçage et époussetage

- 1 couche d’impression de type INOTEX IMPRESSION

- 2 couches de finition de type INOTEX MAT ou SATIN

Support métal :

- Dégraissage, décapage et dépoussiérage

- 1 couche de primaire antirouille de type FREITACCROCH

- 2 couches de finition de type FREITACOLOR

Support PVC :

- Dégraissage et ponçage léger

- 1 couche d’accrochage de type FREITACCROCH

- 2 couches de finition de type FREITACOLOR

Support métaux non ferreux:

- Dégraissage puis dérochage à l’acide de phosphorique dilué suivi d’un rinçage soigné

- 1 couche d’accrochage de type FREITACCROCH

- 2 couches de finition de type FREITACOLOR

Support bois ou panneaux dérivés du bois (intérieur) :

- Ponçage soigné et dépoussiérage

- 1 couche d’impression de type ELYOPUR IMPRESSION

- 2 couches de finition de type ELYOPUR MAT ou SATIN

### VERNIS MAT SUR BOIS

Support : bois neuf

- Nettoyage, ponçage, essuyage soigné (dégraissage au Xylène, de tous les bois tropicaux et résineux)

- 1 couche d’imprégnation en Vernis Mat dilué au white-spirit (max 2%)

- 2 couches de finition en Vernis Mat sans dilution

### NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

L'entreprise doit le nettoyage de fin de chantier sans pour autant se substituer aux nettoyages propres aux autres corps d'état. Elle réceptionnera donc l'état des ouvrages des autres entreprises, et suite à cette réception, elle entreprendra le nettoyage complet et parfait de tous les ouvrages du présent projet.

L’entreprise fera appel, si nécessaire, à une entreprise spécialisée pour réaliser ces travaux.

Ces travaux comprennent entre autres (liste non exhaustive) :

- L’aspiration soignée des locaux.

- Le nettoyage à sec et humide complet des sols en utilisant les produits appropriés aux différents types de sol, y compris siphons de sol, etc.

- Le dépoussiérage et éventuellement nettoyage humide des murs, cloisons, plafonds, habillages bois, plinthes, tablettes et encadrement bois, meubles et intérieurs de placards, gaine technique et gaines de ventilation, etc.

- Le nettoyage complet des vitres, miroirs et appareils sanitaires, etc.

- Le balayage et si nécessaire le nettoyage à haute pression des espaces extérieurs, y compris regards et caniveaux de sol, dallage, mur béton, etc.

- L’enlèvement de déchets résiduels (papiers, plastiques, bouteilles, pots de peinture, bombes de colle, emballages divers, cartouches, etc.)

## MISE EN OEUVRE

### CHOIX DES TEINTES

L’entreprise devra se soumettre au choix des couleurs effectué par l’architecte et présenter tous les échantillons ou essais de teintes demandées sur des plaques de plâtre avec préparation de 1 m2.

L’architecte s’engage à ne pas utiliser plus de 10 teintes différentes et à ne pas varier de teinte sur une même paroi sauf mention spécifique dans le Chapitre II.

### SURFACES TEMOINS

L’entreprise réalisera in-situ des surfaces témoins correspondant aux différents types de finition et dans les teintes demandées par le Maître d’Œuvre.

Ces surfaces témoins pourront consistées en une paroi dans son intégralité.

### TOLERANCES D’EXECUTION

Après exécution des enduits, la flèche prise sous une règle de 2 m ne doit pas dépasser 1 cm.

### PREPARATION DES SUPPORTS

- Toutes les surfaces seront soigneusement préparées avant peinture en fonction du subjectile. Elles sont soigneusement nettoyées par brossage, dépoussiérage et dégraissage selon cas.

- Avant peinture, l’entreprise doit procéder à une vérification complète des joints des cloisons en plaques de plâtre.

- En cas de microfissures des supports, l’entreprise prendra à sa charge la mise en œuvre d’une trame en toile de verre afin à traiter ces fissures.

- Les supports livrés par le lot Gros œuvre, doivent être propres, sains et secs (conformément au DTU 59.1) et parfaitement exempts de résidus de produits de décoffrage. Les particules non adhérentes, poussières, efflorescences doivent être préalablement éliminées par grattage, brossage ou lavage haute pression par le titulaire du présent lot.

- Suivant les produits utilisés, l’entreprise respectera scrupuleusement les prescriptions des différents fabricants (temps de séchage, température d’application, préparations des subjectiles, mélange et dosage, nettoyage du matériel, etc.)

- Sur les produits bois, il est conseillé à l’entreprise de faire les préparations et d’appliquer les couches d’impression avant pose : soit en atelier, soit sur chantier dans un local réservé à cela.

- Dans certains cas, au niveau des baies des locaux peints, l’entreprise prévoira dans son offre le redressage des tableaux, linteaux et appuis à l’enduit plâtre afin de compenser le fruit laissé par le coffrage des baies.

### COUCHES DE FINITIONS

- Sur les ouvrages en plaques de plâtre, les finitions ne peuvent être réalisées qu’après un délai minimum de séchage des joints de 7 jours.

- En catégorie B (finition soignée), les surfaces à peindre, quelque soit le support, seront complètement enduites au large avant l’application des couches de finitions qui seront appliquées  à l’aide de brosses ou rouleaux au choix de l’entreprise du moment que le résultat soit parfaitement lisse et tendu, sans coulure, trace ou gouttelette.

- En catégorie C (finitions moins soignées), les surfaces à peindre seront peintes directement sans application d’enduit au large, l’entreprise pourra si elle le désire utiliser un pistolet pour l’application de la peinture.

- En l’absence de joint creux, l’entreprise réalisera des joints acryliques à la rencontre de deux matériaux différents (cloison ou contre-cloison avec éléments menuisés, de charpente, de sol et plafond).

- Lorsque qu’une finition est appliquée sur un panneau de menuiserie avec une face cachée, l’entreprise doit toujours prévoir la finition sur la face non vue (contre-balancement) pour éviter la déformation du panneau.

- Pour des raisons ayant trait à la qualité de la finition ou à des contraintes de fabrication, l’entreprise peut être amenée à réaliser les préparations et/ou les finitions dans l’atelier d’une autre entreprise.

### CONTROLE DE L’ASPECT

Conformité avec les surfaces témoins examinées notamment en jour frisant, acceptées par le Maître d’Œuvre :

- uniformité

- absence d’auréoles

- degré de brillant et de matité

- relief

- couleur

- finition lisse

- conforme au DTU 59.1

### CONTROLE DE L’ADHERENCE

- Elle devra être totale sur toute la surface de contact avec le matériau, qu’il s’agisse de rebouchages, d’enduits ou des couches de peinture. Elle devra se maintenir dans le temps.

- La peinture, les enduits devront dans tous les cas résister sans cloquer, ni feuillurer, à la chaleur des radiateurs, à la réaction alcaline des matériaux de ciment et des plâtres.

# DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX

## PEINTURE DES PLAFONDS

### FINITION MATE CATÉGORIE B, SUPPORT BÉTON

Localisation :

-  Loges

- Billeterie

- Vestiaires

- Sas 1

- Rangement

### FINITION MATE CATÉGORIE B, SUPPORT PLAQUE DE PLÂTRE

Localisation :

- Sas 2 & 3

- Rangements associations

- Rangement tribunes + passage vers grande salle et bar

### FINITION SATINEE CATÉGORIE B, SUPPORT BÉTON

Localisation :

- Office + bar

- Sanitaires personnel

- Local entretien

- TGBT

### FINITION SATINEE CATÉGORIE B, SUPPORT PLAQUE DE PLÂTRE

Localisation :

- Sanitaires public

- Sous-station

## PEINTURE DES MURS

### FINITION MATE CATÉGORIE B, SUPPORT BÉTON

Localisation :

-  Loges

- Billeterie

- Vestaires

- Sas 1 + Sas 2 + Sas 3

- Rangement + Rangement sono + Rangements associations + Rangement des tribunes

### FINITION SATINEE CATÉGORIE B, SUPPORT BÉTON

Localisation :

- Office + bar > 1,40m

- Local entretien > 1,40m

- Sous-station

- Sanitaires personnel > 2,3 m

### FINITION MATE CATÉGORIE B, SUPPORT PLAQUE DE PLÂTRE

Localisation :

- Sas 1 + Sas 2 + Sas 3 + Loges

- Vestaires + Billeterie

- Rangement + Rangement sono

### FINITION SATINEE CATÉGORIE B, SUPPORT PLAQUE DE PLÂTRE

Localisation :

- Office + bar > 1,40 m

- Sous-station + TGBT + L. Entretien

- Sanitaires Personnel > 2,30 m

## PEITNURE MATE CATÉGORIE B, SUPPORT BOIS

Localisation :

- Portes de placard  MIB 03

## VERNIS MAT CATÉGORIE B, SUPPORT BOIS

Localisation :

- Portes

- Huisseries de porte (compris encadrement)

- Porte accordéon MIB 04

- Banc MIB 05

- Penderie MIB 06

- Panneaux d’habillage bois

- Plinthes bois

## PEINTURE SUR CANALISATIONS

### FINITION SATINEE CATÉGORIE B, SUPPORT NON FERREUX ET PVC

Localisation :

- Ensemble des canalisations

## NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

L’entreprise doit le nettoyage de fin de chantier. Elle prévoira dans son offre une pré-nettoyage avant réception, un nettoyage complet après réception et une reprise après la levée des réserves.

Le nettoyage consiste à (liste non exhaustive) :

- Nettoyer et désinfecter les sanitaires,

- Dépoussiérer les murs, plafonds, dessus de portes, plinthes, tablettes, garde-corps…

- Nettoyer les vitres, compris huisseries (faces intérieures et extérieurs),

- Aspirer et nettoyer les seuils de portes, fenêtres et autres placards,

- Aspirer et nettoyer les placards, les étagères et autres équipements (miroirs, luminaires, etc.),

- Aspirer et nettoyer les sols et faïences murales (adapter les produits en fonction des revêtements),

- Aspirer, balayer et nettoyer les surfaces extérieures (adapter les moyens de nettoyage en fonction des revêtements)

- Ramasser et évacuer l’ensemble des déchets présents à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments (papiers, films plastique, bouteilles, fils électriques, gaines, câbles, cartons, etc.).

Localisation :

- Ensembles des locaux intérieurs et extérieurs sur toute l’emprise du chantier, compris  cheminements extérieurs