Cahier des Clauses Techniques PARTICULIERES

lot 08 : ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

OPERATION	Construction d’un Espace Socio-Culturel à Montferrand le Château

MAITRE D’OUVRAGE	Commune de Montferrand le Château

45, rue de Besançon 25320 Montferrand le Château

T : 03 81 56 52 09

ASSISTANT 	Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

MAITRISE D’OUVRAGE	la City, 4 rue Gabriel Plançon 25043 Besançon Cedex

T : 03 81 87 89 94

CONTROLE TECHNIQUE	Socotec

4, rue du Colonel Maurin, Parc Lafayette, 25000 Besançon

T : 03 81 41 30 34

COORDONNATEUR SPS	Nicolas Roy

4 route de Courtefontaine 39700 SALANS

T : 06 07 87 19 51

MAITRISE D’ŒUVRE	Sarl Bernard QUIROT architecte et associés

16, rue des Châteaux - 70140 PESMES

T : 03 84 31 27 99 / F : 03 84 31 22 51

AAS Architectures Adelfo Scaranello

17, rue Lucien Febvre 25000 Besançon

T : 03 81 88 67 10

BET VRD	Berest

8a, rue Jacquard 25000 Besançon

Tél. 03 81 82 10 97

BET STRUCTURE	Batiserf

11, boulevard Langevin 38600 Fontaine

Tél. 04 76 24 83 80

BET FLUIDES	Nicolas Ingénieries

181 chemin du Rafour, BP68, 69572 Dardilly Cedex

T : 04 78 66 65 90

BET ACOUSTIQUE	Echologos

24, boulevard de la Chantoune 38700 La Tronche

T : 04 76 89 36 63

BET CUISINE	Clic sa

9, rue du Dr Normand, BP 345, 39104 Dole Cedex

T : 03 84 81 02 33

DCE - OCTOBRE 2017

LOT N° 08 : ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

SOMMAIRE

Chapitre 1 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	3

1.1 PRINCIPAUX MATERIAUX	3

1.1.1 ISOLANT	3

1.1.2 ARMATURES	3

1.1.3 PRODUIT DE BASE	3

1.1.4 REVETEMENT DE FINITION	3

1.1.5 ACCESSOIRES ET PRODUITS DIVERS	3

1.2 PRINCIPAUX TYPES D’OUVRAGES	4

1.2.1 ECHAFAUDAGE	4

1.2.2 ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE	4

1.2.3 ENDUIT SUR MUR BETON	4

1.3 MISE EN OEUVRE	4

1.3.1 PREPARATION	4

1.3.2 MISE EN ŒUVRE	4

Chapitre 2 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX	6

2.1 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE	6

2.1.1 SURFACE COURANTE	6

2.1.2 RECOUVREMENT DE COFFRE DE BSO	6

2.1.3 TRAITEMENT DE PIED DE FACADE	6

2.1.4 FIXATIONS DESCENTE EP	6

2.2 ENDUIT MINERAL SUR MUR BETON	6

2.3 ECHAFAUDAGE	6

LOT N° 08 : ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

AVERTISSEMENT

Pour établir son offre, l’entreprise doit obligatoirement avoir prix connaissance du CCTC commun à tous les corps d’états.

Elle doit aussi avoir pris connaissance des autres lots afin de connaître notamment avec précision ses limites de prestations.

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## PRINCIPAUX MATERIAUX

### ISOLANT

Plaques de polystyrène expansé, classé M1 en réaction au feu, du type découpé, à bords droits, conformes aux spécifications du Cahier du CSTB 2533 de novembre 1991.

Plaques de type Sto-PS 15 SE et Sto-poly RT+

Certificat ACERMI n°12/148/768

Performances :

I = 2	S = 5	O = 3	L = 3	E =3.

Épaisseur courante : 200 mm, R = 6,25 m2.K/W.

Collage assurant un niveau de résistance au vent dans le classement reVETIR : V4

Isolant PS 30 pour traitement des soubassements.

### ARMATURES

Treillis d’armatures type Sto-Fibre de Verre Standard ou équivalent, Sto-Fibre de verre de blindage ou équivalent

### PRODUIT DE BASE

Enduit de marouflage : pâte sans ciment de type STO-Levell Novo ou équivalent, prête à l'emploi, à base de liant minéral, sous forme de poudre à gâcher avec de l’eau.

Impression et sous-couche : régulateur et couche de fond en phase acqueuse à base de silicate de potassium de type StoPrep Miral.

### REVETEMENT DE FINITION

Pâte prête à l'emploi de type StoSil K, pâtes prêtes à l’emploi, à base de silicates de potassium et d'adjuvants spécifiques pour finition talochée (K).

Teinte au choix dans nuancier fabricant.

Granulométries StoSil K : 1,0 - 1,5 - 2,0 et 3,0 mm

### ACCESSOIRES ET PRODUITS DIVERS

Liste non limitative :

- Profil goutte d’eau

- Profil Sto Profil Pro, Armature d’angle Y, Armature Goutte d’eau Novo, Sto-Profil à clipser

- Profil de départ S12, PH-K et Verotec

- Profil Joint E préentoilé au raccord de couleurs différentes

- Profil Jonction Couvertine

- Dispositif de fixation StoFix Trawik L pour serrureries

- Dispositifs de fixation StoFix Zirillo pour mains courantes et Eldoline pour luminaires

- Dispositif de fixation StoFix Rondoline PU 125 pour descente d’eau pluviale

- Plaque Sto Verotec

- Joints Compribande Lento

- Renfort d’angle Sto-Mouchoir prédécoupé

- Enduit Flexil pour traitement soubassements

- Fibre spéciale zones exposées aux chocs : Sto-Fibre de Blindage

## PRINCIPAUX TYPES D’OUVRAGES

### ECHAFAUDAGE

Echafaudage continu selon normes en vigueur sur les façades du bâtiment concernées par la pose d’un ITE. L’entreprise prévoira les protections nécessaires sur les toitures étanchées (panneaux sur isolant incompressible + bastaing de répartition).

Durant la réalisation de l’ITE, cet échafaudage sera mis à disposition des autres lots, notamment des lots Menuiseries Extérieures, Serrurerie et Etanchéité. L’entreprise aura la responsabilité de coordonner précisément l’usage de cet échafaudage.

### ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

La tenue du système sur le support est assurée de façon convenable par la colle de l'isolant sur le mur, la cohésion de l’isolant et l'adhérence de l'enduit sur l'isolant. L'étanchéité à l'eau est assurée par l'enduit extérieur et l'isolant.

Ce système nécessite une reconnaissance et une préparation impérative du support, conformément au chapitre 4 (§ 1) du  CPT enduit mince sur PSE et exige une mise en œuvre soignée, notamment dans le traitement des points singuliers.

Une attention particulière sera apportée à la planéité d'ensemble des panneaux isolants, aux quantités d'enduit appliquées et à la régularité de l'épaisseur d'application.

L'application de l'enduit de base Sto-Levell Novo doit être soignée et masquer tous défauts esthétiques avant application de l’enduit de finition, si elle est jugée nécessaire l’application se fera en deux passes atteignant 9 mm d’épaisseur.

Par temps froid et humide, l'enduit de base peut nécessiter un délai de séchage de plusieurs jours

Avis technique

7/09-1422 – Sto Therm Classic 1

ETA 03/0027

DTA 7/09-1422

Classement de réaction au feu du système : B-s2, d0

Pouvoir calorifique de l’isolant : 0,70 MJ/m2/mm épaisseur isolant, soit 140 MJ/m2 pour 200 mm d’épaisseur.

Choix de teintes sur nuancier fabricant pour les enduits de finition (jusqu’à trois teintes, découpes simples).

Compris deux essais de 1m2 par teinte, sur panneau isolant identique à ceux choisis pour l’ITE.

### ENDUIT SUR MUR BETON

Enduit minéral appliqué sur mur béton, comprenant une couche de primaire d’accroche, une couche d’enduit de marouflage et deux couches de finition similaire au complexe d’ITE.

Choix d’une teinte sur nuancier fabricant.

## MISE EN OEUVRE

### PREPARATION

L’entreprise prévoit un nettoyage du support, avec décrochage au nettoyeur haute pression si nécessaire pour supprimer toute trace d’huile de décoffrage.

En cas de doute elle procède aux tests d’arrachage suivant les instructions du fabricant, et prévoit des fixations complémentaires si nécessaire.

Les parois ne doivent présenter aucune irrégularité importante en surface, ni aucun désaffleurement supérieur à 5 mm.

### MISE EN ŒUVRE

- Collage des panneaux d’isolant et entoilage avec colle type Sto-Levell Uni ou équivalent.

- Ponçage soigné de l’isolant afin de supprimer tout désaffleurement

- Enduisage et mise en place de la trame,

- Application produit de finition

- Le traitement des coffres de brise-soleil occultant est quantifié au mètre linéaire : recouvrement sur coffre de brise-soleil occultant avec plaque type StoVentec ou Verotec collée et isolant 20 mm, avec superposition sur surface courante équivalente à la hauteur du coffre.

Points singuliers :

- utilisation systématique de dispositif Profil Pro en périphérie des menuiseries, pour assurer une parfaite étanchéité et une finition irréprochable.

- mise en place systématique de renforts d’angles avec pièces prédécoupées

- traitement très soigné des juxtapositions de couleurs différentes (arrêt à la règle et découpe nette de l’enduit)

- traitement des soubassements, profils métalliques inoxydables ou aluminium de départ du complexe, largeur selon localisation.

- fourniture et pose au préalable de profilés de recouvrement des ouvrages béton en place et évacuant les eaux de ruissellement en façade

- aucun profil visible sur les angles extérieurs ne sera accepté (les angles seront dressés et finis à la règle, puis à la râpe si nécessaire)

- incorporation des profils guides des BSO (profils au lot menuiserie) lors de la réalisation des enduits en tableau

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour garantir le respect des prescriptions de l’Instruction technique n° 249 relative aux façades (arrêté du 24/05/2010).

Elle appliquera notamment la solution P2 :

Un renforcement au niveau des linteaux, tableaux et appuis de fenêtre est réalisé au moyen d'une armature supplémentaire en fibres de verre identique à celle du système. Cette armature en une pièce est positionnée et collée au mortier sur la maçonnerie, fixée mécaniquement puis retournée sur chant et sur une largeur d'au moins 20 cm sur la face extérieure de l'isolant. Un profilé d'angle pré-entoilé, mis en œuvre en tableau et linteau, est prévu. L'armature principale vient en recouvrement en partie frontale.

# DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX

## ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE

### SURFACE COURANTE

Réalisation d’une isolation thermique par l’extérieure enduite, suivant spécifications du chapitre I.

Localisation :

- Façades des lanterneaux files B & D

### RECOUVREMENT DE COFFRE DE BSO

Réalisation d’une isolation thermique par l’extérieure enduite sur coffres de BSO suivant spécifications du chapitre I.

Localisation :

- Façades des lanterneaux files B & D au niveau des MEB

### TRAITEMENT DE PIED DE FACADE

Fourniture et pose d’un profil de départ aluminium (compris dans l’ITE) et d’une bavette de recouvrement en acier inoxydable protégeant les relevés d’étanchéité, dimensions spécifique selon localisation.

Localisation :

- Façades des lanterneaux files B & D

### FIXATIONS DESCENTE EP

Fixations métalliques en attente au droit des descentes d’eaux pluviales, retouche de l’isolation et de l’enduit si nécessaire après intervention étancheur. Dimensions 20 cm de long

Localisation :

- Façades des lanterneaux files B & D

## ENDUIT MINERAL SUR MUR BETON

Réalisation d’un enduit sur voile béton, suivant spécifications du chapitre I.

Localisation :

- Façades des lanterneaux file 3

## ECHAFAUDAGE

Installation d’un échafaudage suivant spécifications du chapitre I.

Mise à disposition de celui-ci pour les lots menuiseries extérieurs, serrurerie et étanchéité.

Localisation :

- Façade au niveau des lanterneaux, files B, D & 3